Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Zakład Fotoniki i Nanomateriałów Elektronicznych

# RAPORT KOŃCOWY

za okres: 01.07.2009 - 31.03.2014

Zadanie 1.5

Charakteryzacja warstw węglowo-palladowych metodami spektroskopii molekularnej

Zespół w składzie:

Dr hab. Małgorzata Suchańska, prof. PŚk

Dr inż. Radosław Belka

Dr inż. Justyna Kęczkowska

Mgr inż. Mirosław Płaza

SPIS TREŚCI

- Wstęp

- KM1 - Charakterystyka warstw metodami spektroskopii molekularnej, badania topografii i morfologii powierzchni.

- KM2 - Badania optyczne z uwzględnieniem analizy składu i powierzchni właściwej.

- KM3 - Prace ciągłe- badania właściwości warstw węglowo-palladowych i ich zmian pod wpływem parametrów technologicznych oraz adsorpcji wodoru.

- KM4 - Charakteryzacja warstw węglowych przed i po procesach adsorpcji wodoru (dla różnych stężeń)

- KM5 - Prace ciągłe - charakteryzacja wytworzonych warstw. KM6 - Prace ciągłe - charakteryzacja zoptymalizowanych warstw węglowo-palladowych. KM7 - Charakteryzacja warstw dostępnymi metodami pomiarowymi. KM8 - Prace ciągłe- charakteryzacja wytworzonych warstw

- KM10 - Sprawozdania końcowe z realizacji zadania.

- Publikacje naukowe

- Zgłoszenie patentowe

- Promocja wyników projektu – konferencje, seminaria

- Wstęp

W ramach zadania 1.5. charakteryzowano warstwy węglowo-palladowe wytworzone w ramach zadania 1.1. przez lidera konsorcjum (Instytut Tele- i Radiotechniczny). Wykorzystano dwie komplementarne ze sobą metody spektroskopii molekularnej:

- metodę spektroskopii ramanowskiej,

- metodę spektroskopii FTIR (Fourier Transform Infrared Spectrocopy)

Celem prac było określenie wpływu parametrów technologicznych procesu PVD, CVD oraz obecności wodoru na strukturę otrzymywanych warstw, w kontekście potencjalnych zastosowań w czujnikach wodoru.

- KM1 –M6 -Charakterystyka warstw metodami spektroskopii molekularnej, badania topografii i morfologii powierzchni

Spektroskopia ramanowska

Wstępne i testowe pomiary widm ramanowskich warstw C-Pd wykonywano przy użyciu spektrometru ramanowskiego Jobin Yvon-Spex T64000 (Uniwersytet Warszawski), przy wzbudzeniu 514nm oraz 647nm. W zdecydowanej większości do badań ramanowskich wykorzystywano nowoczesny, zautomatyzowany spektrometr mikroramanowski Nicolet Almega XR firmy Thermo Scientific (rys. 1), wyposażony w mikroskop optyczny Olymus B51. Urządzenie przystosowane było do rejestracji i analizy widm cienkich warstw wytwarzanych na dowolnym typie podłoży i o zróżnicowanych wymiarach geometrycznych.

Rys 1. Mikrospektrometr ramanowski Nicolet Almega XR

Dobór parametrów oraz sposób przeprowadzania badań ramanowskich:

- Jako optymalne dla badanych warstw C-Pd wybrano wzbudzenie 532 nm ((2,33eV) -  laser Nd:YAG. Prowadzono również pomiary testowe przy innych wzbudzeniach (473nm, 647nm i 780nm).

- Pomiary wykonywano w trybie „mikro”, tj. z użyciem zintegrowanego ze spektrometrem mikroskopu. Wiązkę laserową ogniskowano z wykorzystaniem głównie obiektywów x10 (NA = 0.25) i x50 (NA = 0.75).

- Moc wiązki wzbudzającej dostosowywano do rodzaju użytego obiektywu. Dla obiektywu x10 stosowano wyjściową moc  lasera 532 nm równą 2,5mW (10% mocy maksymalnej), zaś dla obiektywu x50 moc równą 0.25mW (1% mocy maksymalnej). Stwierdzono, że większa moc skutkowała ryzykiem trwałej, termicznej degradacji warstwy (grafityzacji).

- Widma rejestrowano w zakresie spektralnym 200 – 4000cm-1; zakres ten pokrywa występowanie wszystkich najważniejszych pasm charakterystycznych materiałów węglowych. Rozdzielczość rzeczywista rejestrowanych widm wynosiła około 6cm-1.

- Typowy czas rejestracji pojedynczego widma wynosił 30 – 120s.

- Otrzymane widma poddano przetwarzaniu z wykorzystaniem oprogramowania Omnic 8 (Nicolet) w celu usunięcia tła luminescencyjnego oraz różnego typu pików i artefaktów. Następnie widma poddawano rozkładowi na pasma składowe (dekonwolucji) o profilu Voigta, w celu wyznaczenia położeń, intensywności i szerokości połówkowych pasm charakterystycznych.

Spektroskopia FTIR

Badania struktury warstw C-Pd metodą FTIR wykonana została przy wykorzystaniu profesjonalnego spektrometru Nicolet 6700 firmy Thermo Scientific. Spektrometr wyposażony został w zintegrowany system osuszania, który zakupiono ze środków przeznaczonych na realizację projektu. Zastosowanie systemu osuszania w prowadzonych badaniach znacząco poprawiło jakość wykonywanych pomiarów poprzez redukcję poziomu szumów. W badaniach wykorzystano dwie różne techniki pomiarowe: metodę kąta ślizgającego oraz metodę ATR (spektroskopię osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni). Możliwość badań techniką kąta ślizgającego zapewniło wykorzystanie przystawki SAGA charakteryzującej się odbiciem zwierciadlanym typu „grazing angle”, natomiast badania ATR wykonano dzięki zastosowaniu przystawki VariGATR. Celem zapewnienia jak największej czułości urządzenia wszystkie badania wykonywano z wykorzystaniem wysokoczułego detektora MCT/A chłodzonego ciekłym azotem. Próby wykonania pomiarów przy zastosowaniu detektora DTGS nie dawały zadowalających rezultatów.

W czasie realizacji projektu prowadzone były również badania bezpośredniego wpływu atmosfery wodoru na strukturę warstw C-Pd. Badania tego typu wykonywano w komorze gazowej specjalnie zaprojektowanej oraz wykonanej na potrzeby realizacji projektu. Komora ta stanowiła główną część stanowiska pomiarowego, szczegółowo opisanego w instrukcji stanowiskowej. Integrację ze spektrometrem FTIR zrealizowano poprzez wykorzystanie konstrukcji przystawki SAGA.

Rys 2. Spektrometr FTIR Nicolet 6700 z wyposażeniem

Dobór parametrów oraz sposób przeprowadzania pomiarów metodą FTIR:

- Uruchomienie procesu osuszania powietrza w celu wyeliminowania zakłóceń pochodzących od pasm pary wodnej oraz dwutlenku węgla – etap wstępny. Proces osuszania trwał zazwyczaj od 12 do 24 godzin.

- Optymalną liczbę skanów ustalono pomiędzy wartościami 50 a 300. Pomiary najczęściej prowadzono przy rozdzielczości spektralnej równej 0,4cm-1 (odstęp danych: 0,482 cm-1). W przypadku badań wpływu atmosfery wodoru na strukturę warstw stosowano również inne rozdzielczości oraz większą liczbę skanów.

- Większość pomiarów wykonano w maksymalnym zakresie spektralnym aparatury pomiarowej (4000cm-1 -650 cm-1), w niektórych przypadkach zakres ten był węższy, w zależności od potrzeb.

- Przed każdym pomiarem widma próbki mierzono widmo referencyjne tła. Dodatkowo, podczas badań wpływu atmosfery wodoru na strukturę warstw widmo tła mierzone było również po odgazowaniu komory pomiarowej.

- W czasie badań z wykorzystaniem mieszaniny H2/N2 należało zapewnić stosowne warunki bezpieczeństwa.

- Po wykonaniu badań otrzymane widma poddawano procedurze normalizacji, wygładzania oraz korekcji linii bazowej.

Badania topografii i morfologii powierzchni

Zdjęcia mikroskopowe powierzchni warstw wykonywano z wykorzystaniem mikroskopu Olympus B51, zintegrowanego ze spektrometrem ramanowskim. Celem badań było określanie jednorodności optycznej, topografii podłoża i stopnia mechanicznego zdegradowania warstw. Rozdzielczość zdjęć przy zastosowaniu obiektywu x100 wynosiła, co najmniej 1µm. Wykonano ponad 400 zdjęć cyfrowych w różnym powiększeniu (x10, x20 i x50).

| Podłoże | PVD | CVD |
| --- | --- | --- |
| Si |  |  |
| SiO2 |  |  |
| Al2O3 |  |  |

Rys. 3. Przykładowe zdjęcia powierzchni próbek PVD i CVD wytworzonych na różnym podłożu 
(powiększenie x50)

- KM2 – M12 -Badania optyczne z uwzględnieniem analizy składu i powierzchni właściwej.

Niezależnie od parametrów technologicznych procesu PVD w widmach ramanowskich warstw C-Pd obserwowano pasma charakterystyczne dla fulerennu C60, grafitu i węgla amorficznego (pasma G i D). W celu szczegółowej analizy zarejestrowane widma poddawano rozkładowi na pasma składowe, przy użyciu funkcji Voigta (w programie Omnic). Przykładowy rozkład widma na pasma składowe dla próbki 227PdF10 przedstawiono na rysunku 4. Pasma 1 i 4 wyodrębnione w wyniku rozkładu zostały zdefiniowane jako pasma D i G, charakterystyczne zarówno dla amorficznego węgla jak i zdefektowanych struktur grafitowych (wiązania sp2). Pasmo G, z maksimum obserwowanym w zakresie 1588 cm-1 – 1595 cm-1, jest aktywny w monokrystalicznym graficie (pochodzi od łańcuchowej konfiguracji przestrzennej wiązań węglowych o hybrydyzacji sp2). Pasmo D, z maksimum obserwowanym w zakresie 1323 cm-1-1380 cm-1, występuje w przypadku wzrostu nieuporządkowania w strukturze grafitu. Jego pojawienie się jest efektem występowania wiązań sp1 i sp3. Wzrost intensywności maksimum pasma D w stosunku do maksimum pasma G może wskazywać na wzrost istniejących pierścieni aromatycznych lub formowanie się nowych, a formowanie się klastrów węgla o wiązaniach sp2 jest ściśle związane z ilością węgla sp3.

Rys. 4. Przykładowy rozkład widma na pasma składowe (przy użyciu funkcji Voigt) dla próbki 227PdF10

Interpretacja pasma 2 (z maksimum położonym pomiędzy 1417-1434 cm-1) nie jest jasna. Może być ono związane z obecnością w badanych warstwach fulerennu C60. Z danych literaturowych wynika, iż  w widmach ramanowskich fulerennu C60 obserwowano pasmo z maksimum około 1426 cm-1 odpowiadające modowi Hg (7). Pasmo trzecie z maksimum w zakresie 1460 cm-1 jest charakterystyczne dla fulerennu C60 (mod Ag (2)).

- KM3 – M18 -Prace ciągłe- badania właściwości warstw węglowo-palladowych i ich zmian pod wpływem parametrów technologicznych oraz adsorpcji wodoru.

W widmach próbek węglowo-palladowych typu CVD obserwowano pasma pochodzące od amorficznego, wysoko nieuporządkowanego grafitu oraz pasma, których źródłem są molekuły fulerennu C60 o różnym stopniu deformacji i stadium rozpadu. W widmie węgla grafitopodobnego w obszarze 800 – 2000 cm-1 obserwuje się przede wszystkim dwa pasma znane, jako G i D. Jednakże, próby dekompozycji widma na symetryczne pasma składowe, niezależnie od przyjętego profilu pasma (Gauss, Lorentz, Voigt) wymuszają użycie co najmniej 4 funkcji składowych.  Prócz dominujących pasm G (z maksimum przy ok. 1590-1600cm-1) oraz D (z maksimum przy ok. 1340 – 1350cm-1) występują dwa słabsze pasma z maksimami przy ok. 1510 – 1540cm-1 oraz 1190 – 1220cm-1. Pasma te, oznaczane, jako A1 i A2, nie są jednoznacznie identyfikowane w przytaczanej literaturze. Ponieważ jednak pojawiają się w procesie numerycznej dekompozycji widm węgla w dalszych rozważaniach przyjęto ich istnienie, jako cechę charakterystyczną widm amorficznego grafitu. Dodatkowe pasma, których położenie jest zbliżone do położeń pasm fulerennu C60 oznaczano symbolem F lub symbolami wg nazewnictwa teorii grup dla grupy symetrii ikosaedrycznej charakterystycznej dla molekuł C60.

Kształty widm poszczególnych próbek są zbliżone, dostrzega się jednak różnice w intensywności pasm „pofulerenowych”. Na rysunku 5 przedstawiono dekompozycję widma ramanowskiego w obszarze pasm D i G, na przykładzie węgla charcoal oraz próbki 207PdF10-CVD.  W przypadku widma zwykłego węgla charcoal wyodrębniono 4 pasma, w tym pasma charakterystyczne G i D oraz 2 pasma, oznaczone symbolami A1 i A2, traktowane tutaj, jako konsekwencja amorfizacji struktury węglowej. W przypadku widm próbek CVD wyodrębniono piąte pasmo, oznaczone symbolem F, traktowane jako konsekwencja istnienia pozostałości struktury fulerennowej zmodyfikowanej warstwy PVD.

a)

b)

Rys. 5. Dekompozycja widm ramanowskich węgla typu charcoal (a) oraz warstwy CVD na przykładzie próbki 207PdF10.

W obszarze widma 2500 – 3500cm-1 wyodrębnia się 3 główne pasma – rys. 6. Pasma te również są charakterystyczne dla grafitu amorficznego i odnoszą się do pasm drugiego rządu (2G i 2D) oraz drgań rozciągających C-H węgla uwodornionego.

Rys. 6. Rozkład oraz parametry pasm charakterystycznych w obszarze 2500 – 3500cm-1

Próbka CVD zawiera charakterystyczne pasma z maksymami przy ok. 1450cm-1 oraz 710cm-1, charakterystycznymi dla fulerennu. W oddziaływaniu światłem laserowym o dużej gęstości mocy (50%) pasma te zanikają. Daje się również zauważyć przesunięcie pasma D w kierunku większych energii o ok. 15cm-1. Różnica widm wykazuje istnienie niektórych pasm charakterystycznych dla fulerennu.  Można przypuszczać, iż w niektórych próbkach CVD, szczególnie wytwarzanych w krótkim procesie mogą występować pozostałości warstwy PVD.

Podczas prowadzonych badań nie stwierdzono istotnego wpływu typu podłoża na kształt widm ramanowskich próbek CVD. Nie stwierdzono również istotnego wpływu zawartości palladu w próbkach CVD na kształt widm ramanowskich.

Podczas badań stwierdzono natomiast istotny wpływ temperatury procesu CVD na kształt widm ramanowskich, a tym samym na strukturę warstwy (odmianę warstwy).  Serie próbek PVD, oznaczone numerami 328 i 332, poddawano modyfikacji w procesie CVD przy w temperaturze w zakresie 500 – 750oC. Zaznaczyć należy, że warstwy CVD, których analizę przedstawiono powyżej wytworzonej w standardowej temperaturze 650oC.

Widma ramanowskie wszystkich badanych próbek, z uwzględnieniem modyfikowanego parametru technologicznego, przedstawiono na rysunku 7. W widmach próbek wytworzonych w niższych temperaturach procesu (500, 550 oraz 600oC) występują pasma charakterystyczne widma fulerenu C60. W widmie próbki wytworzonej w temperaturze 600 oC zaobserwowano dodatkowe pasma G i D charakterystyczne dla amorficznego grafitu. Może to świadczyć o występowaniu w matrycy węglowej zarówno fulerenu jak i zamorfizowanego grafitu.

próbka 328PdF11 -CVD

próbka 332PdF11-CVD

Rys 7. Widma ramanowskie warstw wytworzonych w różnych temperaturach procesu technologicznego: a) próbka 328PdF11, b) próbka 332PdF11

W widmach próbek wytworzonych w wyższych temperaturach procesu (> 600 oC) zaobserwowano pasma z maksimami przypadającymi około 1350 cm-1 i 1585 cm-1. Pasma te zidentyfikowano, jako pasma D i G charakterystyczne dla amorficznego węgla.  Wskazuje to na to, że próbki wytworzone w wyższych temperaturach procesu (4), (5) oraz (6) charakteryzują się widmem zamorfizowanego grafitu.

W próbce 328PdF11(4), wytworzonej w temperaturze 650oC dostrzega się wyraźnie pasma w obszarze 1460 cm-1 oraz 710 cm-1, których położenie odpowiada pasmom fulerennu. Pasma charakterystyczne fulerennu są znacznie mniej intensywne w przypadku próbki (5) i zanikają całkowicie w przypadku próbki (6), gdzie w oparciu o postać widm ramanowskich obserwuje się wyłącznie istnienie fazy grafitopodobnej.

- KM4 – M24 -Charakteryzacja warstw węglowych przed i po procesach adsorpcji wodoru (dla różnych stężeń)

Badano in-situ wpływ obecności gazu zawierającego wodór (mieszanina H2/N2 o stężeniu rzędu 2.2 – 4% wodoru) na strukturę warstw C-Pd. W tym celu skonstruowano układ gazowania złożony z komory gazowej, przepływomierza, reduktora i manometru wyjściowego. Dokładny opis układu zawarto w instrukcji stanowiskowej opracowanej w ramach zadania 1.5. Pomiary prowadzono w zakresie ciśnień 0.5 – 1.3 bara oraz w przepływie rzędu 0,014 – 0.07Nm3/h (m3 gazu pod ciśnieniem 1 bar na godzinę). Pod kątem oddziaływania wodoru metodą spektroskopii ramanowskiej przebadano łącznie 21 warstw C-Pd, w tym 18 PVD i 3 CVD.  W badaniach ramanowskich nie zaobserwowano wpływu wodoru na kształt widm ramanowskich.

W widmach FTIR próbek C-Pd poddawanych oddziaływaniu wodoru zaobserwowano pojawianie się dodatkowych pasm w następujących dwóch zakresach: zakres I  - od około 700 – 930 cm-1;  zakres II - od około 930 – 1320 cm-1 (rys. 8). W obszarze I pasma te zidentyfikowano jako pasma związane z wodorkiem palladu.

Rys. 8. Widmo FTIR próbki 363PdF11-PVD (t=5min) wraz z rozkładem na składowe przy użyciu funkcji Voigt’a

- KM5 – M30- Prace ciągłe - charakteryzacja wytworzonych warstw.  KM6 – M36 -Prace ciągłe - charakteryzacja zoptymalizowanych warstw węglowo-palladowych.

- KM7 -  M42 -Charakteryzacja warstw dostępnymi metodami pomiarowymi. KM8 – M48 -Prace ciągłe- charakteryzacja wytworzonych warstw

Kamienie milowe KM5-KM8 obejmują prace ciągłe dotyczące charakteryzacji wytworzonych warstw w procesach PVD i CVD dostępnymi metodami pomiarowymi. Były one prowadzone w okresie M24-M48.

Badania ramanowskie

W trakcie realizacji zadania 1.5, metodą spektroskopii ramanowskiej analizowano łącznie 141 warstw C-Pd, w tym 88 po procesie PVD i 53 po procesie PVD/CVD. Wykaz warstw CVD i PVD przedstawiono odpowiednio w tabelach 1 i 2.  Na podstawie przeprowadzonych pomiarów określono fulerennopodobny charakter struktury warstw PVD oraz grafitopodobny charakter warstw CVD (rys. 9 i 10).

Rys.9. Porównanie widma typowej próbki PVD z widmem fulerenu C60,

Rys. 10. Przykład dekonwolucji widm ramanowskich węgla typu charcoal (a) oraz warstwy CVD

Tabela 1. Wykaz zbadanych próbek CVD

| Lp. | Symbol próbki | Podłoże | Lp | Symbol próbki | Podłoże | Lp | Symbol próbki | Podłoże |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103PdF08 | Alu | 19 | 216PdF10(1) | Si (R5/Cu) | 37 | 317PdF11(6) | Alu |
| 2 | 122PdF08 | Mo | 20 | 216PdF10(4) | Si (R2) | 38 | 319PdF11(1) | kwarc |
| 3 | 148PdF09 | Si | 21 | 216PdF10(6) | Si(R3) | 39 | 319PdF11(3) | kwarc |
| 4 | 150PdF09 | Mo | 22 | 217PdF10 | Si | 40 | 319PdF11(4) | kwarc |
| 5 | 150PdF09 | Si | 23 | 218PdF10(1) | Si (P) | 41 | 320PdF11(1) | kwarc |
| 6 | 151PdF09 | kwarc | 24 | 222PdF10(2) | Si | 42 | 328PdF11(1) | Alu |
| 7 | 153PdF09 | Mo | 25 | 222PdF10(5) | Si | 43 | 328PdF11(2) | Alu |
| 8 | 163PdF09 | Si | 26 | 223PdF10(1) | Si+DLC | 44 | 328PdF11(3) | Alu |
| 9 | 164PdF09(3) | Si | 27 | 223PdF10(4) | Si+DLC | 45 | 328PdF11(4) | Alu |
| 10 | 164PdF09(4) | Si | 28 | 224PdF10(3) | Si+DLC | 46 | 328PdF11(5) | Alu |
| 11 | 166PdF09(5) | Alu | 29 | 229PdF10(8) | UR | 47 | 328PdF11(6) | Alu |
| 12 | 167PdF09(4) | Alu | 30 | 231PdF10(1) | UR | 48 | 332PdF11(1) | Alu |
| 13 | 168PdF09 | Si | 31 | 232PdF10(1) | UR | 49 | 332PdF11(2) | Alu |
| 14 | 170PdF09(4) | Alu | 32 | 235PdF10(2) | UR | 50 | 332PdF11(3) | Alu |
| 15 | 170PdF09(6) | Alu | 33 | 240PdF10(3) | Alu | 51 | 332PdF11(4) | Alu |
| 16 | 213PdF10 | Alu membrana | 34 | 242PdF10(4) | Si+DLC | 52 | 332PdF11(5) | Alu |
| 17 | 214PdF10 | Alu membrana | 35 | 280PdF10 | Alu | 53 | 332PdF11(6) | Alu |
| 18 | 215PdF10 | Alu membrana | 36 | 317PdF11(5) | Alu |  |  |  |

Tabela 2. Wykaz zbadanych próbek PVD

| Lp. | Symbol próbki | Podłoże | Lp | Symbol próbki | Podłoże | Lp | Symbol próbki | Podłoże |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103PdF08 | Alu | 31 | 231PdF10(3) | UR | 61 | 387PdF12(2) | kwarc |
| 2 | 122PdF08 | Mo | 32 | 232PdF10(2) | UR | 62 | 387PdF12(3) | kwarc |
| 3 | 148PdF09 | Si | 33 | 233PdF10 | kwarc | 63 | 387PdF12(4) | kwarc |
| 4 | 150PdF09 | Si | 34 | 235PdF10(7) | UR | 64 | 387PdF12(5) | kwarc |
| 5 | 151PdF09 | kwarc | 35 | 237PdF10 | kwarc | 65 | 387PdF12(6) | kwarc |
| 6 | 153PdF09 | Mo | 36 | 238PdF10(6) | kwarc | 66 | 388PdF12(1) | kwarc |
| 7 | 163PdF09 | Si | 37 | 239PdF10 | Mo | 67 | 388PdF12(3) | kwarc |
| 8 | 164PdF09 | Si | 38 | 240PdF10(1) | Alu | 68 | 388PdF12(5) | kwarc |
| 9 | 166PdF09 | Alu | 39 | 242PdF10(5) | Si+DLC | 69 | 397PdF12 | kwarc |
| 10 | 168PdF09 | Mo | 40 | 243PdF10 | Mo | 70 | 403PdF12 | UR |
| 11 | 170PdF09 | Alu | 41 | 244PdF10 | Mo | 71 | 411Pd12 | kwarc |
| 12 | 206PdF10 | Mo | 42 | 280PdF10 | Alu | 72 | 419PdF12(2) | Fe28Al5CrZn |
| 13 | 207PdF10 | kwarc | 43 | 289PdF10(1) | kwarc | 73 | 428PdF12(1) | Alu |
| 14 | 207PdF10 | Mo | 44 | 289PdF10(2) | kwarc | 74 | 428PdF12(4) | Alu |
| 15 | 208PdF10 | Mo | 45 | 289PdF10(6) | kwarc | 75 | 432PdF12(3) | Si |
| 16 | 209PdF10 | Mo | 46 | 291PdF10 | Mo | 76 | 432PdF12(4) | Si |
| 17 | 213PdF10 | Alu membrana | 47 | 296PdF11 | Mo | 77 | 446PdF12(5) | Alu |
| 18 | 216PdF10(2) | Si (R5) | 48 | 313PdF11 | UR | 78 | 447PdF12 | Mo |
| 19 | 218PdF10(5) | Si | 49 | 320PdF11(5) | kwarc | 79 | 448PdF12(5) | Alu |
| 20 | 220PdF10 | Mo | 50 | 330PdF11 | Mo | 80 | 449PdF12 | Mo |
| 21 | 221PdF10 | kwarc | 51 | 353PdF11 | kwarc | 81 | 456PdF12 | Mo |
| 22 | 221PdF10 | Si | 52 | 354PdF11(6) | kwarc | 82 | 462PdF12 | Mo |
| 23 | 223PdF10(6) | Si+DLC | 53 | 363PdF11(6) | Alu | 83 | 464PdF12 | Mo |
| 24 | 224PdF10(2) | Si+DLC | 54 | 363PdF11(6) | Mo | 84 | 491PdF13(1) | szkło |
| 25 | 225PdF10 | Mo | 55 | 364PdF11(1) | Alu | 85 | 491PdF13(2) | szkło |
| 26 | 227PdF10 | Mo | 56 | 386PdF12(2) | kwarc | 86 | 492PdF12 | szkło |
| 27 | 228PdF10 | Mo | 57 | 386PdF12(4) | kwarc | 87 | 493PdF13 | szkło |
| 28 | 229PdF10(7) | UR | 58 | 386PdF12(5) | kwarc | 88 | 499PdF13(5) | Alu |
| 29 | 230PdF10(2) | Si | 59 | 386PdF12(6) | kwarc |  |  |  |
| 30 | 231PdF10 | Mo | 60 | 387PdF12(1) | kwarc |  |  |  |

Badania FTIR

W trakcie realizacji zadania 1.5. metodą spektroskopii FTIR zbadano łącznie 54 warstwy C-Pd wytworzone w jednoetapowym procesie PVD lub procesie dwuetapowym PVD/CVD. Wykaz warstw przedstawiono w tabeli 3. Łącznie wykonano ponad 1100 różnych cykli pomiarowych. Podczas badań analizowano wpływ parametrów procesu technologicznego (rodzaju podłoża, temperatury procesu) na kształt widm FTIR, jak również badano bezpośredni wpływ wodoru na strukturę warstw C-Pd. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono obecność fulerenu C60 (jednego z prekursorów) w badanych warstwach, na co wskazują wąskie pasma przy liczbach falowych około 1180cm-1 oraz 1430cm-1 (rys. 11). Ponadto szersze pasmo występujące przy liczbie falowej około 1430cm-1 odpowiada drganiom symetrycznym rozciągającym C=O grupy karbonylowej, co z kolei świadczy o obecności pozostałości drugiego z prekursorów, którym był octan palladu.

Rys. 11. Widma FTIR próbek 291PdF10-PVD (po lewej) oraz 244PdF10-PVD (po prawej)

Tabela 3. Wykaz próbek badanych techniką FTIR

| Lp | Symbol próbki | Podłoże | Lp | Symbol próbki | Podłoże | Lp | Symbol próbki | Podłoże |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150PdF09-PVD | Mo | 19 | 227PdF10-PVD | Mo | 37 | 328PdF11(3)-CVD | Alu |
| 2 | 150PdF09-PVD | Si | 20 | 228PdF10-PVD | Mo | 38 | 328PdF11(4)-CVD | Alu |
| 3 | 163PdF09-PVD | Si | 21 | 230PdF10(2)-PVD | Si | 39 | 328PdF11(5)-CVD | Alu |
| 4 | 170PdF09-PVD | Alu | 22 | 237PdF10(5)-PVD | kwarc | 40 | 328PdF11(6)-CVD | Alu |
| 5 | 206PdF10-PVD | Mo | 23 | 241PdF10(1)-PVD | Mo | 41 | 330PdF11-PVD | Mo |
| 6 | 207PdF10-PVD | kwarc | 24 | 244PdF10-PVD | Mo | 42 | 332PdF11(1)-CVD | Alu |
| 7 | 207PdF10-PVD | Mo | 25 | 280PdF10-PVD | Mo | 43 | 332PdF11(2)-CVD | Alu |
| 8 | 208PdF10-PVD | Mo | 26 | 291PdF10-PVD | Mo | 44 | 332PdF11(3)-CVD | Alu |
| 9 | 213PdF10-CVD | Alu | 27 | 296PdF10-PVD | Mo | 45 | 332PdF11(4)-CVD | Alu |
| 10 | 213PdF10-PVD | Alu | 28 | 315PdF11-PVD | Mo | 46 | 332PdF11(5)-CVD | Alu |
| 11 | 216PdF10(2)-PVD | Si (R5) | 29 | 317PdF11(4)-PVD | Alu | 47 | 332PdF11(6)-CVD | Alu |
| 12 | 216PdF10(4)-CVD | Si (R2) | 30 | 317PdF11(6)-CVD | Alu | 48 | 363PdF11-PVD | Mo |
| 13 | 218PdF10(1)-CVD | Si (P) | 31 | 320PdF11(5)-PVD | Si | 49 | 407PdF12(1)-PVD | Alu |
| 14 | 218PdF10(5)-PVD | Si | 32 | 320PdF11(1)-CVD | Si | 50 | 407PdF12(4)-PVD | Alu |
| 15 | 221PdF10-PVD | Si | 33 | 322PdF11(6)-PVD | Si SiO2 | 51 | 447PdF12-PVD | Mo |
| 16 | 222PdF10-PVD | Mo | 34 | 322PdF11(1)-PVD | Si SiO2 | 52 | 449PdF12-PVD | Mo |
| 17 | 224PdF10(2)-PVD | Si+DLC | 35 | 328PdF11(1)-CVD | Alu | 53 | 456PdF12-PVD | Mo |
| 18 | 225PdF10-PVD | Mo | 36 | 328PdF11(2)-CVD | Alu | 54 | 462PdF12-PVD | Mo |

- KM10 – M60 -Sprawozdania końcowe z realizacji zadania.

Opracowano merytoryczne sprawozdanie końcowe z realizacji zadania 1.5 oraz instrukcję stanowiskową dotyczącą pomiarów w atmosferze wodoru, które przekazano liderowi projektu.

- Publikacje naukowe:

- R. Belka, E. Czerwosz, J. Kęczkowska, E. Kowalska, M. Kozłowski, J. Rymarczyk, M. Suchańska, 
Pd-C film for sensor applications, ICTON Mediterranean Winter Conference, 1-5, 2009 
(doi: 10.1109/ICTONMW.2009.5385541)

- M. Suchańska, E. Czerwosz, R. Diduszko, P. Dłużewski, J. Kęczkowska, E. Kowalska, J. Rymarczyk, 
Badanie struktury molekularnej i nanokrystalicznej warstw Pd-C do zastosowań w detektorach wodoru, Elektronika - Technologie, Konstrukcje, Zastosowania, 6/2010

- R. Belka, M. Suchańska, E. Czerwosz, J. Kęczkowska, Raman studies of Pd-C nanocomposites, 
Central European Journal of Physics 11, 2, 245-250, 2013

- R. Belka, M. Suchańska, Properties of the carbon-palladium nanocomposites studied by Raman spectroscopy method,  Proc. of SPIE vol. 8903 890309-1, 2013

- Zgłoszenia patentowe:

- M. Płaza, M. Suchańska, E. Czerwosz, R. Belka, H. Wronka, J. Kęczkowska, Optyczny czujnik wodoru, Zgłoszenie patentowe nr: 406696, z dnia 30.XII.2013

- Promocja wyników projektu – konferencje, seminaria.

Konferencje międzynarodowe:

- 3rd International Conference on Transparent Optical Networks, Mediterranean Winter 2009 co-located with 3rd COST MP0702 Joint WG Meeting and Workshop, 10 -12.12.2009, Angers, France

  - Prezentacja posterowa pt. “Raman study of Pd-C films for H-sensors”, autorzy:  R. Belka, E. Czerwosz, J. Kęczkowska, E. Kowalska, M. Kozłowski, J. Rymarczyk, M. Suchańska,

- International Conferences 5th Wide Bandgap Materials - Progress in Synthesis and Applications and 7th Diamond & Related Films Jointly with 2nd International Workshop on Science and Applications of Nanoscale Diamond Materials, 28.06- 2.07.2010, Zakopane

  - Prezentacja pt. “ Pd-C film for sensor applications ”, autorzy:  M. Suchańska, J. Kęczkowska, R. Belka.

  - Prezentacja pt. “Possibility of application of CSI methods in studies of C-Pd film”, autorzy: S. Adamczak, M. Makrenek, M. Suchanska, J. Świderski,

  - Prezentacja pt.: “Badania warstw węglowo-palladowych z wykorzystaniem spektroskopii ramanowskiej i fourierowskiej spektroskopii podczerwieni”, autorzy: M. Suchańska, R. Belka, J. Kęczkowska, M. Płaza,

- School Adsorption on Porous Materials, 14-15.03. 2011, Prague, Czech Republic

  - Prezentacja pt.: „Hydrogen adsorption on nanoporous Pd-C films”, autorzy: E. Kowalska, M. Suchańska, R. Nowakowski, E. Czerwosz,

- 28th European Conference on Surface Science, ECoSS, 28.08-2.09.2011, Wrocław

  - Prezentacja posterowa pt.: “Catalytic degradation of carbonaceous - palladium film by laser beam”, autorzy: M. Suchańska, R. Belka, E. Czerwosz, P. Dłużewski, J. Kęczkowska,

- 2nd Adriatic School on Nanoscience (ASON-2), Nanoscience from Synthesis to Characterization, 02-07.09.2012 Dubrovnik, Croatia,

  - Prezentacja pt.:“New generation of hydrogen sensors”, autorzy:   M. Suchańska, E. Czerwosz, A. Kamińska, E. Kowalska, M. Kozłowski, P. Dłużewski

  - Prezentacja pt.: „Influence of technological process temperature on the structure of C-Pd nanocomposite thin films”, autorzy: J. Kęczkowska, M. Suchańska, E. Czerwosz, E. Kowalska, J. Radomska

- Nano and Advanced Materials Workshop and Fair NAMF 2013, 16-19.09.2013, Warszawa

Prezentacja pt. : “Investigations of Raman Spectroscopy of C-Pd films for hydrogen sensor application”, autorzy: E. Czerwosz, J. Kęczkowska, M. Suchańska

- Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, 27-31.05.2013, Wilga, Polska. Prezentacja pt.: “Properties of the carbon-palladium nanocomposites studied by Raman spectroscopy method”, autorzy: R. belka, M. Suchańska.

Konferencje krajowe:

- XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Spektroskopowe „Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniu materiałów i związków chemicznych”, 25-27.05.2011, Poznań

  - Prezentacja pt.: „Analiza jednorodności nanowarstw C-Pd metodą obrazowania ramanowskiego”, autorzy: R. Belka, M. Suchańska, J. Kęczkowska,

  - Prezentacja pt.: „Metoda FTIR w badaniach nanowarstw C-Pd”, autorzy: M. Suchańska, M. Płaza

- XI Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne COE 2010, 20-23.06.2010, Nałęczów, Polska

  - Prezentacja pt.: „Badanie struktury molekularnej i nanokrystalicznej warstw Pd-C do zastosowań w detektorach wodorowych”, autorzy: M. Suchańska, E. Czerwosz, R. Diduszko, P. Dłużewski, J. Kęczkowska, E. Kowalska, J. Rymarczyk

- V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011, 3- 7.07.2011, Gdańsk

  - Prezentacja pt.: „Badania struktury węglowej nanokompozytowych cienkich warstw Pd-C metodą spektroskopii ramanowskiej”, autorzy: M. Suchańska, J. Kęczkowska, R. Belka,